VOCE DI CAPITOLATO

MURATURA LATERIZIO COMUNE Bimattone

Muratura da intonacare di spessore cm 12, realizzata mediante la fornitura e posa in opera di blocchi semipieni lisci in laterizio comune denominati BIMATTONE (dimensioni nominali cm 25 x 12 x 12 e foratura 45%) conformi al D.M. 17/01/2018, da porre in opera a fori verticali, legati tra loro con giunti orizzontali e verticali in malta (M5), il tutto in conformità a quanto prescritto per legge, ed a perfetta regola d'arte.

I blocchi devono possedere le seguenti caratteristiche:

- conduttività termica equivalente dell’elemento λ = 0,247 W/mK;

- massa volumica lorda pari a 880 kg/m³ (con tolleranza 10%)

- resistenza a compressione del blocco nella direzione dei carichi verticali fbm  10,6 N/mm²

Misurazione vuoto per pieno,

con esclusione dei vani superiori a m² ……….

Al m² € ……….