VOCE DI CAPITOLATO

MURATURA ARMATA POROTON® MA 38 Brite

Muratura portante armata da intonacare di spessore cm 38, realizzata mediante la fornitura e posa in opera di blocchi semipieni in laterizio alleggerito POROTON® MA (dimensioni nominali cm 25 x 38 x 19 e foratura 45%) conformi al D.M. 17/01/2018, da porre in opera a fori verticali, legati tra loro con giunti orizzontali e verticali in malta strutturale (M10), aventi configurazione geometrica atta a consentire l’inserimento delle barre di armatura verticali in acciaio B450C, nella misura minima prevista dal D.M. 17/01/2018 o, se maggiore, come indicato da disegno esecutivo del calcolatore, e staffe orizzontali ø 6 mm ogni due corsi, il tutto in conformità a quanto prescritto per legge, ed a perfetta regola d'arte.

I blocchi devono possedere le seguenti caratteristiche:

- conduttività termica equivalente dell’elemento λ = 0,157 W/mK;

- massa volumica lorda pari a 860 kg/m³ (con tolleranza 10%)

- resistenza a compressione del blocco nella direzione dei carichi verticali fbm  10 N/mm²

Misurazione vuoto per pieno,

con esclusione dei vani superiori a m² ……….

Al m² € ……….