VOCE DI CAPITOLATO

MURATURA POROTON® APT PLUS 40

Muratura da intonacare di tamponamento, di spessore cm 40, realizzata mediante la fornitura e posa in opera di blocchi forati ad incastro in laterizio alleggerito POROTON® APT PLUS (dimensioni nominali cm 22 x 40 x 24,5 e foratura 55%), da porre in opera a fori verticali, legati tra loro con giunti orizzontali di malta.

I blocchi devono possedere le seguenti caratteristiche:

- conduttività termica equivalente dell’elemento λ = 0,129 W/mK;

- massa volumica lorda pari a 720 kg/m³ (con tolleranza 10%)

Misurazione vuoto per pieno,

con esclusione dei vani superiori a m² ……….

Al m² € ……….