VOCE DI CAPITOLATO

MURATURA POROTON® ECO PLAN PLUS 25

Muratura da intonacare di tamponamento, di spessore cm 25, realizzata mediante la fornitura e posa in opera di blocchi forati rettificati ad incastro in laterizio alleggerito POROTON® ECO PLAN PLUS (dimensioni nominali cm 28,5 x 25 x 23,8 e foratura 55%), da porre in opera a fori verticali, legati tra loro con giunti orizzontali di malta/colla di spessore 1-2 mm.

I blocchi devono possedere le seguenti caratteristiche:

- conduttività termica equivalente dell’elemento λ = 0,142 W/mK

- massa volumica lorda pari a 760 kg/m³ (con tolleranza 10%)

Misurazione vuoto per pieno,

con esclusione dei vani superiori a m² ……….

Al m² € ……….