VOCE DI CAPITOLATO

MURATURA POROTON® CT 30 45 PF h19

Muratura portante da intonacare di spessore cm 30, realizzata mediante la fornitura e posa in opera di blocchi semipieni ad incastro in laterizio alleggerito POROTON® (dimensioni nominali cm 24 x 30 x 19 e foratura 45%) conformi al D.M. 17/01/2018, da porre in opera a fori verticali, legati tra loro con giunti orizzontali in malta strutturale (M5) e, per ag·S> 0,075g, con tasca verticale riempita della medesima malta, il tutto in conformità a quanto prescritto per legge, ed a perfetta regola d'arte.

I blocchi devono possedere le seguenti caratteristiche:

- conduttività termica equivalente dell’elemento λ = 0,145 W/mK;

- massa volumica lorda pari a 850 kg/m³ (con tolleranza 10%)

- resistenza a compressione del blocco nella direzione dei carichi verticali fbm  10 N/mm²

Misurazione vuoto per pieno,

con esclusione dei vani superiori a m² ……….

Al m² € ……….